UDC             中华人民共和国行业标准        CJJ

P　　　　　　                       　CJJ XX－20XX

透水沥青路面技术规程

Technical Specifications for Permeable Asphalt Pavement

征求意见稿

20XX－XX－XX　发布　　　       　　20XX－XX－XX　实施

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部        发布

中华人民共和国行业标准

透水沥青路路面技术规程

Technical Specifications for Permeable Asphalt Pavement

CJJ XX-20XX

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期：20XX年X月X日

中国建筑工业出版社

2009  北京

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)〉的通知》(建标[2008]102号)的要求，标准编制组深入调查研究，认真总结国内外科研成果和大量实践经验，力争做到技术先进、经济合理、安全可靠、适用性强、与相关标准协调统一，并在广泛征求意见的基础上，制订了本规程。

本规程主要内容包含了透水沥青路面结构设计、施工、验收以及后期的维护等方面内容，具体章节为：1.总则；2.术语、符号；3.基本规定；4.设计；5.面层设计；6.基层设计；7.路基及排水设计；8.施工；9.施工质量管理和验收；10.养护与维修。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由长安大学（地址：陕西省西安市南二环路中段；邮政编码：710064）负责具体技术内容的解释。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人：

主编单位：长安大学

参编单位：北京市市政工程设计研究总院

山东省交通厅公路局

河南省第一建筑工程集团有限责任公司

西安市市政设计研究院

中国建筑材料科学研究总院

主要起草人：

目   录

1  总 则	1

2  术语、符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	4

3.1  类型与功能	4

3.2  路面材料	4

4  总体设计	8

4.1  一般规定	8

4.2  结构层及组合设计	8

5  面层设计	8

5.1  一般规定	8

5.2  面层混合料配合比设计	8

6  基层设计	8

6.1  一般规定	8

6.2  柔性基层	8

6.3  刚性基层	8

6.4  半刚性基层	8

7  路基及排水设计	8

7.1  一般规定	8

7.2  路基材料设计与要求	8

7.3  排水系统设计	8

8  施工	8

8.1  一般规定	8

8.2  施工计划	8

8.3  施工准备	8

8.4  路基施工	8

8.5  基层施工	8

8.6  面层施工	8

9  施工质量管理和验收	8

9.1  一般规定	8

9.2  质量管理与控制	8

10 养护与维修	8

# 1  总 则

1.0.1  为适应我国城市发展和城市道路建设的需要，缓解城市不透水硬化地面对于城市生态环境的负面影响，改善道路行驶的安全性和舒适性，保证路面工程安全、环保、可靠、耐久，规范透水沥青路面设计、施工、验收及养护，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于各等级城镇道路路面新建和改建工程。

1.0.3  透水沥青路面的构造型式，应综合考虑地质条件、荷载等级、景观要求、环境情况、施工条件等因素。

1.0.4  透水沥青路面的材料、结构组合与构造、施工、验收和维护除应符合本规程外，尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

# 2  术语、符号

## 2.1  术语

2.1.1  透水沥青路面  由较大空隙率混合料作为路面结构层、允许路表水进入路面（或路基）的一类沥青路面结构的总称。

2.1.2  透水沥青混合料  为了透水的目的，按照一定的设计方法确定的空隙率为15％～20％的沥青混合料。

2.1.3  高粘度改性沥青  以提高沥青的60℃粘度指标为主要目的的一类改性沥青。

2.1.4  大空隙水泥混凝土  以透水为目的而设计的具有较大空隙的水泥混凝土（又叫无砂混凝土）。

2.1.5  析漏试验  用以检测沥青混合料在高温状态下从沥青混合料析出并沥干多余的游离沥青的数量，供检验大空隙沥青混合料。

2.1.6  飞散试验  用以评价沥青混合料抗矿料飞散性的一种试验方法。在进行透水沥青混合料配合比设计时用于求取最小沥青用量的试验方法。

2.1.7  现场透水量  评价透水沥青路面现场排水功能的指标。

2.1.8  透水系数  表征路面渗透能力的指标。

2.1.9  连续空隙率  透水沥青混合料的空隙中，在透水功能方面能有效地与外部相连通的空隙体积占整个混合料体积的百分率。

2.1.10  空隙堵塞  透水路面空隙中由于砂、泥、尘土等杂物的充入而造成的空隙率下降的一种现象。

2.1.11  水膜溜滑  汽车在潮湿的路面上高速行驶时，由于轮胎与路面间存在水膜而出现的摩擦力下降现象。

2.1.12  Ⅰ型透水路面：路表水进入路面后由面层排出并引到邻近排水设施；

2.1.13  Ⅱ型透水路面：路表水进入路面后由基层（或垫层）排出并引到邻近排水设施；

2.1.14  Ⅲ型透水路面：路表水进入路面后直接进入路基。

## 2.2  符号

— 渗透系数（）

— 暴雨强度（）

# 3  基本规定

## 3.1  类型与功能

3.1.1  “透水沥青路面”根据适用场合共分为三种类型：

Ⅰ型：路表水进入路面后由面层排出并引到邻近排水设施；

Ⅱ型：路表水进入路面后由基层（或垫层）排出并引到邻近排水设施；

Ⅲ型：路表水进入路面后直接进入路基。

3.1.2  Ⅰ型透水沥青路面的主要功能是排除路面积水、降低噪音、提高路面抗滑性能和行车安全性能。

Ⅱ型透水沥青路面除了具备Ⅰ型透水沥青路面所具备的功能外，还具有路面储水功能，减少地面径流量，减轻暴雨时城市排水系统的负担。

Ⅲ型透水沥青路面除了具备Ⅰ型和Ⅱ型透水沥青路面的功能，还能够将雨水直接渗入地下，自然补充地下水资源。

## 3.2  路面材料

3.2.1  一般规定

1  路面材料的选择必须经过认真的料源调查，确定料源应尽可能就地取材。质量符合使用要求，开采必须注意环境保护，防止破坏生态平衡。

2  透水沥青路面使用的各种材料运至现场后，必须通过试验进行质量检验，经评定合格方可使用，不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测。

3.2.2  沥青结合料

1  透水沥青路面一般采用高粘度改性沥青或普通道路石油沥青作为结合料。当采用沥青稳定碎石基层或用于低交通量地区沥青面层时，可以采用基质沥青作为结合料。

2  高粘度沥青可以采用成品高粘度沥青，也可以通过在基质沥青中掺加高粘度改性剂。改性沥青的相关标准应满足表3.2.2的要求，其中粘韧性和韧性作为参考指标。

表3.2.2  高粘度沥青相关标准

| 检测项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 软化点 | ℃ | ＞80 |
| 60℃粘度 | Pa·s | ＞20000 |
| 粘韧性 | N·m | ＞20 |
| 韧性 | N·m | ＞15 |

3  普通道路石油沥青的质量要求可参考城镇道路路面设计规范的规定。

4  沥青路面采用的沥青标号，宜按照交通荷载、气候条件、路面类型及在结构层中的层位及受力特点、施工方法等，结合当地的使用经验，经技术论证后确定。

3.2.3  粗集料

1  沥青层用粗集料一般用碎石。

2  粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合表3.2.3-1的规定。当单一规格集料的质量指标达不到表中要求，而按照集料配比计算的质量指标符合要求时，工程上允许使用。对受热易变质的集料，宜采用经拌和机烘干后的集料进行检验。

表3.2.3-1  透水沥青路面混合料用粗集料质量技术要求

| 指 标 | 单位 | 层次位置 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面层 | 其他层次 |  |
| 石料压碎值 不大于 | ％ | 26 | 28 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于[1] | ％ | 28 | 30 | T 0317 |
| 表观相对密度 不小于[2] | g/cm3 | 2.60 | 2.50 | T 0304 |
| 吸水率 不大于 | ％ | 2.0 | 3.0 | T 0304 |
| 坚固性 不大于[3] | ％ | 12 | 12 | T 0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料） 不大于 其中粒径大于9.5mm 不大于 其中粒径小于9.5mm 不大于 | ％ ％ ％ | 15 12 18 | 18 15 20 | T 0312 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量 不大于 | ％ | 1 | 1 | T 0310 |
| 软石含量 不大于 | ％ | 3 | 5 | T 0320 |

注：1  对低交通量城市道路，石料的压碎值和磨耗损失标准可以适当放宽2％；

2  多孔玄武岩的视密度可放宽至2.45 g/cm3，吸水率可放宽至3%，但必须得到建设单位的批准；

3  坚固性试验可根据需要进行。

3  粗集料的粒径规格应按表3.2.3-2的规定生产和使用。

表3.2.3-2  透水沥青路面沥青混合料用粗集料规格

| 规格 名称 | 公称粒径 (mm) | 通 过 下 列 筛 孔（mm） 的 质 量 百 分 率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40～75 | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40～60 |  | 100 | 90-100 | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 30～60 |  | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |  |
| S4 | 25～50 |  |  | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |
| S5 | 20～40 |  |  |  | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |
| S6 | 15～30 |  |  |  |  | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |
| S7 | 10～30 |  |  |  |  | 100 | 90-100 | - | - | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S8 | 10～25 |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |
| S9 | 10～20 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S10 | 10～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S11 | 5～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 40-70 | 0-15 | 0-5 |  |
| S12 | 5～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 |  |
| S13 | 3～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 40-70 | 0-20 | 0-5 |
| S14 | 3～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-3 |

4  透水沥青路面的表面层(或磨耗层)的粗集料的磨光值应符合表3.2.3-3的要求。

表3.2.3-3  粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求

| 雨量气候区 | 1 (潮湿区) | 2(湿润区) | 3(半干区) | 4(干旱区) | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年降雨量(mm) | >1000 | 1000～500 | 500～250 | <250 | － |
| 粗集料的磨光值 PSV 不小于 表面层 | 42 | 40 | 38 | 36 | T 0321 |
| 粗集料与沥青的粘附性 不小于 表面层 其他各个层次 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | T 0616 T 0663 |

5  粗集料与沥青的粘附性应符合表3.2.3-3的要求，当使用不符要求的粗集料时，宜掺加消石灰、水泥或用饱和石灰水处理后使用，必要时可同时在沥青中掺加耐热、耐水、长期性能好的抗剥落剂，也可采用改性沥青的措施，使沥青混合料的水稳定性检验达到要求。掺加外加剂的剂量由沥青混合料的水稳定性检验确定。

3.2.4  细集料

1  沥青路面的细集料包括天然砂、机制砂、石屑。细集料必须由具有生产许可证的采石场、采砂场生产。

2  细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合表3.2.4-1的规定。细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量(适用于0～4.75mm)或亚甲蓝值(适用于0～2.36mm或0～0.15mm)表示。

表3.2.4-1  透水沥青路面混合料用细集料质量要求

| 项 目 | 单位 | 指标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度 不小于 | g/cm3 | 2.50 | T 0328 |
| 坚固性(>0.3mm部分) [1] 不小于 | ％ | 12 | T 0340 |
| 含泥量(小于0.075mm的含量) 不大于 | ％ | 3 | T 0333 |
| 砂当量 不小于 | ％ | 60 | T 0334 |
| 亚甲蓝值 不大于 | g/kg | 25 | T 0346 |
| 棱角性(流动时间) 不小于 | s | 30 | T 0345 |

注：1  坚固性试验可根据需要进行；

3  天然砂可采用河砂或海砂，通常宜采用粗、中砂，其规格应符合表3.2.4-2的规定，砂的含泥量超过规定时应水洗后使用，海砂中的贝壳类材料必须筛除。

表3.2.4-2  透水沥青路面混合料用天然砂规格

| 筛孔尺寸 (mm) | 通过各孔筛的质量百分率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90～100 | 90～100 | 90～100 |
| 2.36 | 65～95 | 75～90 | 85～100 |
| 1.18 | 35～65 | 50～90 | 75～100 |
| 0.6 | 15～30 | 30～60 | 60～84 |
| 0.3 | 5～20 | 8～30 | 15～45 |
| 0.15 | 0～10 | 0～10 | 0～10 |
| 0.075 | 0～5 | 0～5 | 0～5 |

4  石屑是采石场破碎石料时通过4.75mm或2.36mm的筛下部分，其规格应符合表3.2.4-3的要求。

表3.2.4-3  透水沥青路面混合料用机制砂或石屑规格

| 规格 | 公称粒径 | 水洗法通过各筛孔的质量百分率(％) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |
| S16 | 0～3 |  | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

注：当生产石屑采用喷水抑制扬尘工艺时，应特别注意含粉量不得超过表中要求。

5  机制砂宜并选用优质石料生产，其级配应符合S16的要求。

3.2.5  填料

1  沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合表3.2.5的技术要求。

表3.2.5  透水沥青路面混合料用矿粉质量要求

| 项 目 | 单 位 | 指标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度 不小于 | g/cm3 | 2.50 | T 0352 |
| 含水量 不大于 | ％ | 1 | T 0103 烘干法 |
| 粒度范围 <0.6mm <0.15mm <0.075mm | ％ ％ ％ | 100 90～100 75～100 | T 0351 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |  |
| 亲水系数 |  | <1 | T 0353 |
| 塑性指数 |  | <4 | T 0354 |
| 加热安定性 |  | 实测记录 | T 0355 |

2  拌和机的粉尘可作为矿粉的一部分回收使用。但每盘用量不得超过填料总量的25％，掺有粉尘填料的塑性指数不得大于4%。

3  粉煤灰作为填料使用时，用量不得超过填料总量的50%，粉煤灰的烧失量应小于12%，与矿粉混合后的塑性指数应小于4%，其余质量要求与矿粉相同。城市道路的沥青面层不宜采用粉煤灰作填料。

3.2.6  石灰

石灰技术指标应符合表3.2.6的规定。应尽量缩短石灰的存放时间。石灰在野外堆放时间较长时，应覆盖防潮。

表3.2.6  石灰的技术指标

| 材料种类 项目 |  | 钙质生石灰 | 镁质生石灰 | 钙质消石灰 | 镁质消石灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效钙加氧化镁含量（%） |  | ≥70 | ≥65 | ≥55 | ≥50 |
| 未消化残渣含量（5mm圆孔筛的筛余，%） |  | ≤17 | ≤20 | — | — |
| 含水量（%） |  | — | — | ≤4 | ≤4 |
| 细度 | 0.71mm方孔筛的筛余（%） | — | — | ≤1 | ≤1 |
|  | 0.125mm方孔筛的筛余（%） | — | — | — | — |
| 钙镁石灰的分类界限，氧化镁含量（%） |  | ≤5 | ＞5 | ≤4 | ＞4 |

注：硅、铝、镁氧化物含量之和大于5%的生石灰，有效钙加氧化镁含量指标，I等≥75%，II等≥70%，III等≥60%；未消化残渣含量指标与镁质生石灰指标相同。

3.2.7  粉煤灰

1  粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的总含量应大于70%，粉煤灰的烧失量不应超过20%；粉煤灰的比表面积宜大于2500cm2/g（或90%通过0.3mm筛孔，70%通过0.075mm筛孔）。

2  干粉煤灰和湿粉煤灰都可以应用。湿粉煤灰的含水量不宜超过35%。

3.2.8  水泥

水泥应符合国家相关技术标准的要求，初凝时间应大于4h，终凝时间应在6h以上。

3.2.9  添加剂

1  添加剂主要是指改善沥青性能的添加材料，以提高沥青60℃粘度为主要目的。

2  添加剂为橡胶颗粒、或是以热塑性橡胶等为主要物质的材料。

3  添加剂的掺量一般为沥青质量的8％～20％，具体掺量以达到高粘度改性沥青效果为准。

3.2.10  纤维稳定剂

1  在沥青混合料中掺加的纤维稳定剂宜选用木质素纤维、矿物纤维等。

2  纤维应在250℃的干拌温度不变质、不发脆，使用纤维必须符合环保要求，不危害身体健康。纤维必须在混合料拌和过程中能充分分散均匀。

3  纤维稳定剂的掺加比例以沥青混合料总量的质量百分率计算，通常情况下木质素纤维不宜低于0.3％，矿物纤维不宜低于0.4％，必要时可适当增加纤维用量。纤维掺加量的允许误差宜不超过±5％。

# 4  总体设计

## 4.1  一般规定

1  道路路面的基本结构层为面层、基层、垫层三个主要层次。面层可分为上面层（表面层）、中面层和下面层，基层可分为上基层和底基层等。

2  面层直接承受行车荷载及环境的作用，应具有足够的结构强度、良好的路用性能及表面特性。

3  基层主要起承重作用，应具有足够的强度和扩散荷载的能力并具有良好的水稳定性。

4  垫层的主要作用为改善土基的湿度和温度状况，保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力，扩散由基层传来的荷载应力，以减小土基所产生的变形。垫层应具有一定的强度和良好的水稳定性。

5  不同道路应根据具体情况设置必要的结构层。

## 4.2  结构层及组合设计

4.2.1  路面设计应遵循的一般原则：

1  根据具体道路的地理地质条件、路基土特性、路基水文及气候环境状况，进行路基路面整体结构强度、刚度、稳定性、耐久性综合设计；

2  因地制宜、合理选材、降低能耗、节约资源，并应充分利用循环再生材料；

3  路面结构应便于施工，利于养护并减少对周边环境及生态的影响；

4  根据城市交通特点，对交叉口、公交停靠站等特殊路段路面进行特殊设计；

5  路面结构设计应具有运行安全舒适并与环境、生态、社会协调的综合效益。

4.2.2  路面结构层设计

1  沥青面层结构可为单层、双层或三层。

1 ）双层式沥青面层结构分为表面层、下面层。

2 ）三层式沥青路面结构分为表面层、中面层、下面层。

2  面层各层的混合料类型应与交通荷载等级以及使用要求相适应。

3  各类沥青面层的厚度应与混合料最大公称粒径相匹配，不宜小于混合料公称最大粒径的2～2.5倍。同时，各结构层的设计厚度应根据结构组合及施工条件等确定。混合料一层的最小压实厚度应满足《城镇道路路面设计规程》的规定。

4  应根据各结构层（面层、基层和垫层）在道路中的作用及所承受的应力分布特性，选择材料类型，各结构层的材料回弹模量应自上而下递减。

5  沥青路面结构设计的各项设计指标应满足《城镇道路路面设计规范》的要求。

6  透水沥青路面各结构层空隙率范围为18％～25％，且下层结构的空隙率宜大于或等于上层结构的空隙率。

7  根据不同的土基条件和交通量，可以选择如下三种类型的透水沥青路面结构，如图所示，表4.2.2-1~图4.2.2-3所示为不同路面结构所适用的范围。对各型透水路面结构，可根据需要设置垫层或土工布隔离层等。

图4.2.2-1  Ⅰ型透水路面典型结构

图4.2.2-2  Ⅱ型透水路面典型结构

图4.2.2-3  Ⅲ型透水路面典型结构

表4.2.2-1  不同结构透水路面的适用范围

| 路面结构类型 | 适用范围 | 面层结构 | 基层结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ型透水路面 | 各类新建改建道路 | 透水沥青混凝土 | 各类基层 |
| Ⅱ型透水路面 | 各类新建改建道路 | 透水沥青混凝土 | 排水式沥青稳定碎石混合料（ATPB）、大粒径透水性沥青混合料（LSPM）基层和级配碎石透水基层、多孔水泥混凝土排水基层 |
| Ⅲ型透水路面 | 砂性土路基，中、轻交通量道路、公园、小区、景观道路，停车场，广场 | 透水沥青混凝土 | 排水式沥青稳定碎石混合料（ATPB）、大粒径透水性沥青混合料（LSPM）基层和级配碎石透水基层、多孔水泥混凝土排水基层 |

1）Ⅰ型透水路面面层按照5.2节混合料配合比设计方法进行设计，面层下面的基层、底基层的设计可按照《城镇道路路面设计规范》的要求设计。

2）Ⅱ型和Ⅲ型透水路面结构厚度设计除满足《城镇道路路面设计规范》的要求外，还应当按照工程项目所在地重现期为一年，降雨历时为60分钟条件，计算暴雨强度，以满足路面结构储水、透水功能要求。不同暴雨强度下所需满足的最小透水结构层厚度要求如表4.2.2-2所示。

表4.2.2-2  不同结构透水路面的适用范围

| 暴雨强度（mm/min）[1] | 透水结构层最小厚度[2]（cm） |
| --- | --- |
| q≤0.3 | 15 |
| 0.3＜q≤0.6 | 30 |
| 0.6＜q≤0.9 | 45 |
| 0.9＜q | 60 |

注：1  暴雨强度计算参数按重现期一年，降雨历时60分钟，参考当地相关经验公式进行计算。

2  对于Ⅱ型路面结构，透水结构层厚度为透水面层和透水基层；对于Ⅲ型路面结构，透水结构层厚度为面层、基层和垫层的总厚度。

3）Ⅲ型透水路面在设计要特别考虑土基渗透性和荷载大小，一般要求土基渗透系数K≥7×10−5。

4） 封层材料可采用改性乳化沥青、热沥青其他适宜的材料。

# 5  面层设计

## 5.1  一般规定

5.1.1  透水沥青混合料配合比设计，以道路的透水和耐久作为主要目的。混合料的各项路用性能要求指标应根据道路所在地的气候、交通状况等情况确定。

5.1.2  透水沥青混合料的配合比设计，应遵循《公路沥青路面施工技术规程》（JTGF40-2004)中关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合比、生产配合比及试拌试铺验证的三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。

5.1.3  在进行透水沥青混合料配合比设计与施工时，不宜采取沥青的粘温关系确定混合料拌和与压实温度，而应采用实际试拌试铺的试验方法，确定各种施工温度。

5.1.4  透水沥青路面的设计，应加强调查与材料试验工作，加强路面结构设计方案比选，考虑各地区的降雨及温度条件、荷载等级、地质状况、施工水平等因素。

## 5.2  面层混合料配合比设计

5.2.1  沥青混合料必须在对同类配合比设计和使用情况调查研究的基础上，充分借鉴成功的经验，选用符合要求的材料，进行配合比设计。

5.2.2  沥青混合料的矿料级配应符合工程规定的设计级配范围。透水沥青混合料宜根据公路等级、气候及交通条件按表5.2.2范围内确定工程设计级配范围，通常情况下工程设计级配范围不宜超出表5.2.2的要求。

表5.2.2  透水沥青混合料矿料级配范围

| 级配类型 |  | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(％) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 中粒式 | PAC~19 | 100 | 95~100 | － | 64~84 | － | 10~31 | 10~20 | － | － | － | － | 3~7 |
|  | PAC~16 | － | 100 | 90~100 | 70~90 | 45~70 | 12~30 | 10~22 | 6~18 | 4~15 | 3~12 | 3~8 | 2~6 |
|  | PAC~13 | － | － | 100 | 90~100 | 60~80 | 12~30 | 10~22 | 6~18 | 4~15 | 3~12 | 3~8 | 2~6 |
| 细粒式 | PAC~10 | － | － | － | 100 | 90~100 | 50~70 | 10~22 | 6~18 | 4~15 | 3~12 | 3~8 | 2~6 |

5.2.3  本规程采用大空隙沥青混合料配合比设计方法，沥青混合料技术要求应符合表5.2.3的规定，并有良好的施工性能。当采用其他方法设计沥青混合料时，应按本规程规定进行飞散、析漏试验及各项性能试验检验，并报告不同设计方法各自的试验结果。

表5.2.3  透水沥青混合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马歇尔试件尺寸 | mm | φ101.6mm×63.5mm | T 0702 |
| 马歇尔试件击实次数[1] |  | 两面击实50次 | T 0702 |
| 空隙率 | ％ | 18～25 | T 0708 |
| 马歇尔稳定度 不小于 | kN | 3.5 | T 0709 |
| 马歇尔流值 | mm | 20～50 |  |
| 析漏损失 | ％ | <0.3 | T 0732 |
| 肯特堡飞散损失 | ％ | <20 | T 0733 |
| 透水系数 | cm/s | ≥0.01 |  |
| 车辙动稳定度 | 次/mm | ≥3000 |  |
| 冻融劈裂强度比 | % | ≥85 |  |

注：1  当采用旋转压实仪成型试件时，旋转压实次数为50次。

# 6  基层设计

## 6.1  一般规定

6.1.1  Ⅱ型和Ⅲ型的基层按结构组合设计要求，选用沥青稳定碎石排水基层（ATPB）、半开级配沥青碎石（AM）基层和级配碎石透水基层；骨架空隙型水泥稳定碎石半刚性基层；多孔混凝土排水刚性基层。

6.1.2  透水沥青路面基层混合料的配合比设计，应遵循《公路沥青路面施工技术规程》（JTGF40-2004)、《公路沥青路面设计规程》（JTG D50-2006）和《公路路面基层施工技术规程》（JTJ034-2000）中关于基层混合料的材料控制、配合比设计和性能指标相关要求。

6.1.3  为了满足路面透水功能的需要，Ⅱ型和Ⅲ型透水沥青路面基层混合料的空隙率宜大于等于面层沥青混合料的空隙率。

## 6.2  柔性基层

6.2.1  柔性基层、底基层主要包括沥青稳定碎石排水基层（ATPB）、半开级配沥青碎石（AM）基层和级配碎石透水基层，可用于透水沥青路面结构中。

6.2.2  沥青稳定碎石排水基层（ATPB）的公称最大粒径宜用26.5mm或37.5mm，并宜采用粘度较高的沥青。混合料的技术指标宜符合表6.2.2的要求

表6.2.2  透水性沥青稳定碎石基层混合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 公称最大粒径 | mm | 等于或大于26.5 |
| 马歇尔试件尺寸 | mm | φ152.4mm×95.6mm |
| 击实次数（双面） | 次 | 75 |
| 设计空隙率VV | ％ | ≥18 |
| 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失 | ％ | <0.3 |
| 肯特堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验 | ％ | <30 |

注：试件的毛体积密度按体积法确定。

6.2.3  级配碎石、半开级配沥青碎石（AM）基层级配应按表6.2.3-1和表6.2.3-2进行控制。

表6.2.3-1  半开级配沥青碎石混合料矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(％) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| AM-40 | 100 | 75-98 | 67-96 | 50-80 | 25-60 | - | 15-40 | 10-35 | 6-25 | 6-18 | 3-15 | 2-10 | 1-7 | 1-6 | 1-4 |
| AM-25 |  |  | 100 | 70-98 | 50-85 | - | 32-62 | 20-50 | 6-29 | 6-18 | 3-15 | 2-10 | 1-7 | 1-6 | 1-4 |

表6.2.3-2  开级配沥青碎石混合料矿料级配范围

| 级配类型 |  | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(％) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 特粗式 | ATPB-40 | 100 | 70-100 | 65-90 | 55-85 | 43-75 | 32-70 | 20-65 | 12-50 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
|  | ATPB-30 |  | 100 | 80-100 | 70-95 | 53-85 | 36-80 | 26-75 | 14-60 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| 粗粒式 | ATPB-25 |  |  | 100 | 80-100 | 60-100 | 45-90 | 30-82 | 16-70 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |

## 6.3  刚性基层

6.3.1  透水沥青路面所适用的刚性基层主要指多孔水泥混凝土排水基层。

6.3.2  多孔水泥混凝土排水基层用作Ⅱ型透水路面或Ⅲ型透水路面基层时，空隙率应不小于15%。

6.3.3  当采用多孔水泥混凝土排水基层时，混凝土的强度应符合表6.3.3的要求，施工质量管理与控制，宜用7d龄期的抗压强度评价。多孔水泥混凝土的最大粒径不应大于31.5mm。

表6.3.3  多孔水泥混凝土基层材料的强度要求

| 交通等级 | 特重 | 重 |
| --- | --- | --- |
| 7d设计抗压强度（MPa） | 5～8 | 3～5 |
| 28d设计抗折强度（MPa） | 1.2～2.5 | 1.0～2.0 |

## 6.4  半刚性基层

6.4.1  半刚性基层、底基层应具有足够的强度和稳定性、较小的收缩（温缩及干缩）变形和较强的抗冲刷能力，在中冰冻、重冰冻区应检验半刚性基层、底基层的抗冻性能。

6.4.2  半刚性基层、底基层按其混合料结构状态分为骨架密实型、骨架空隙型、悬浮密实型和均匀密实型四种结构类型。

6.4.3  透水沥青路面半刚性基层适用条件：

1  Ⅰ型透水沥青路面所适用的半刚性基层可以依据道路建设等级、材料、条件等因素参考《公路沥青路面施工技术规程》（JTGF40--2004）和《公路沥青路面设计规程》（JTG D50-2006）。

2  Ⅱ型和Ⅲ型透水性沥青路面所适用的半刚性基层主要指骨架空隙型水泥稳定碎石。材料和级配设计方法参考《公路沥青路面施工技术规程》（JTGF40--2004）和《公路沥青路面设计规程》（JTG D50-2006）。

# 7  路基及排水设计

## 7.1  一般规定

7.1.1  路基应稳定、均质，具有足够的强度、稳定性、抗变形能力和耐久性。

7.1.2  路基设计回弹模量应满足如下要求：

Ⅰ型和Ⅱ型透水性沥青路面的土基回弹模量可参考《城镇道路路面设计规程》规定；

Ⅲ型透水性沥青路面，由于水要透到土基，需要考虑在浸水条件下的模量，结合交通量大小，在保证路基强度和稳定性的前提下，可以适当降低的模量值。

## 7.2  路基材料设计与要求

7.2.1  Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型透水沥青路面均适合于铺筑在砂性土路基上。

7.2.2  当路基材料为粘性土时，可根据需要对路基采用水泥或石灰进行稳定处理。

7.2.3  对于地质条件恶劣的路段（如软土、膨胀土、湿陷性黄土、盐渍土、粉性土等），不宜铺筑透水沥青路面。

7.2.4  施工中需做好碾压，建议压实度达到重型压实标准的90%~95％以上（行人或车辆荷载）。

7.2.5  当土基渗透系数K≥7×10−5时，可以采用Ⅲ型透水沥青路面结构，即路表水进入路面后直接渗入路基土；当土基渗透系数K<7×10−5时，可以采用Ⅰ型、Ⅱ型透水沥青路面结构，即路表水进入路面或基层后排出并引到邻近排水设施。

## 7.3  排水系统设计

7.3.1  透水沥青路面的排水设计可参照《城镇道路路面设计规范》的有关规定。

7.3.2  三种类型的路面结构排水系统图示如图7.3.2-1~7.3.2-3：

图7.3.2-1  Ⅰ型透水沥青路面排水系统图示

图7.3.2-2  Ⅱ型透水沥青路面排水系统图示

图7.3.2-3  Ⅲ型透水沥青路面排水系统图示

7.3.3  透水路面结构设计时需考虑路面下排水，路面下的排水可设排水管、排水盲沟。设计的排水管、排水盲沟应与道路设计时的市政排水系统相连。

7.3.4  设计排水系统时可利用市政排水沟或雨水井。

# 8  施工

## 8.1  一般规定

8.1.1  透水沥青路面混合料的生产、运输、摊铺和压实等施工作业应采用机械化施工。

8.1.2  施工前应准备符合要求的材料，同时提供正式材料质量检验报告。所有路用材料都必须经监理工程师批准方可使用。

8.1.3  透水沥青路面工程正式开工前，应铺筑单幅100m～200m试验路段，进行混合料的试拌、试铺和试压试验，并据此制订正式的施工程序，以确保良好的施工质量和路面施工的顺利进行。

试验路试验应开展如下工作：

1、确定拌和温度、拌和时间，验证矿料级配和沥青用量；

2、确定摊铺温度、摊铺速度、摊铺厚度；

3、确定压实温度、压路机类型、压实工艺及压实遍数；

4、检测试验路施工质量，不符合要求时应找出原因，采取纠正措施，重新铺筑试验路，直到满足要求为止。

8.1.4  当气温低于10℃时，不应进行透水沥青混合料路面施工。

## 8.2  施工计划

8.2.1  为了满足本指南和有关规程及设计书的要求，承包人应在施工前制定施工计划，在充分了解透水沥青路面的特点和技术要求基础上，有效地按计划组织施工。

8.2.2  沥青混合料拌和设备生产透水沥青混合料的能力比生产一般沥青混合料的能力低，因此应把握拌和生产能力与施工速度的关系以保证施工的连续性，并应就施工流程、施工机械、施工方法等进行研究。

8.2.3  透水沥青混合料温度过高，易产生沥青的流淌；温度过低则施工作业极为困难。因此施工中温度控制尤为重要，考虑由拌和厂至施工现场的运距及运输时间等因素，施工单位应采取严格的温度管理措施。

8.2.4  为了达到预定的生产效果，获取优质的路面质量，施工设备的选择、施工程序及施工方法等，承包人应根据试验路的铺筑情况进行总结，制定出透水沥青路面正式施工时具体措施和施工作业标准，报监理工程师批准。

## 8.3  施工准备

8.3.1  施工前应按以下要求备好各类材料：

1  集料及填料

1）集料和填料的质量和规格应符合本规程要求。

2）应对不同料场的材料进行筛分，分别进行验收。

3）集料应堆放在清洁、干燥、地基稳定、排水良好、有硬质铺面的场地上，不同规格的集料应分开堆放。细集料、矿粉、消石灰及水泥应堆放在有防雨、防潮措施的场地。

4）集料宜采取分层堆放的方法，在整个堆料区逐层向上堆放，防止集料离析。

5）集料和填料的存放验收其它要求可以参照本规程相关要求条款。

2  高粘度沥青改性剂和沥青按照本规程的有关规定存放。

8.3.2  正式施工前应准备好需用的透水沥青混合料生产、运输、摊铺、压实等设备，并应进行必要的校验工作。高粘度沥青改性剂添加设备应进行加料时间和加料剂量的效正，从加料开始到改性剂完全投入拌和机的时间应控制在5s以内。高粘度沥青改性剂的加料剂量应根据拌和机每一盘混合料的实际重量进行计算。检验频率按照每台班检查1次进行，掺加量应控制在重量的±0.5%之内。

8.3.3  铺筑透水沥青混合料前，应检查下层结构的质量，对于Ⅰ型透水沥青路面应检查中面层和封层的质量，同时应对下层沥青路面进行现场渗水试验，试验结果应达到本规程要求。

## 8.4  路基施工

8.4.1  路基施工必须确保路基具有足够的承载力，特别是对于Ⅲ型透水路面，还应考虑当水浸润后路基承载力的退化。

8.4.2  路基开工前，应在全面理解设计要求和设计交底的基础上，对施工地段进行详细的现场调查研究与核对。

8.4.3  路基施工应做好施工期临时排水总体规划和建设，临时排水设施应与永久排水设施综合考虑，并与工程影响范围内的自然排水系统相协调。

## 8.5  透水基层施工

8.5.1  新建沥青路面的基层按结构组合设计要求，选用沥青稳定碎石、沥青贯入式、级配碎石、级配砂砾等柔性基层；水泥稳定土或粒料、石灰与粉煤灰稳定土或粒料的半刚性基层；碾压式水泥混凝土、贫混凝土等刚性基层；以及上部使用柔性基层，下部使用半刚性基层的混合式基层。

8.5.2  半刚性基层沥青路面的基层与沥青层宜在同一年内施工，以减少路面开裂。

8.5.3  以旧沥青路面作基层时，应根据旧路面质量，确定对原有路面修补、铣刨、加铺罩面层。旧沥青路面的整平应按高程控制铺筑，分层整平的一层最大厚度不宜超过100mm。

8.5.4  旧路面处理后必须彻底清除浮灰，根据需要并作适当的铣刨处理，洒布粘层油，再铺筑新的结构层。

## 8.6  透水面层施工

8.6.1  一般规定

1  透水沥青路面面层施工前应对基层进行检查，基层质量不符合要求的不得铺筑沥青面层。旧沥青路面或下卧层已被污染时，必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑沥青混合料。

2  各层混合料应满足所在层位的功能性要求，便于施工，不容易离析。各层应连续施工并联结成为一个整体。当发现混合料结构组合及级配类型的设计不合理时应进行修改、调整，以确保沥青路面的使用性能。

3  沥青面层集料的最大粒径宜从上至下逐渐增大，并应与压实层厚度相匹配。对大空隙沥青混合料，沥青层一层的压实厚度不宜小于公称最大粒径的2～2.5倍，以减少离析，便于压实。

8.6.2  透水沥青混合料的拌制

1  沥青混合料必须在沥青拌和厂(场、站)采用拌和机械拌制，拌和厂的设置必须符合国家有关环境保护、消防、安全等规定，并应当充分考虑与工地现场距离以及交通堵塞的可能，确保混合料的温度下降不超过要求，且不致因颠簸造成混合料离析。

2  当使用高粘度改性沥青时，混合料生产温度控制为：沥青加热温度150～170℃，集料加热温度为185～195℃。出料温度应严格控制在175～185℃之内，否则应予以废弃。烘干集料的残余含水量不得大于1％。每天开始几盘集料应提高加热温度，并干拌几锅集料废弃，再正式加沥青拌和混合料。

3  高粘度沥青改性剂的加入方式为：采用机械或人工投料方式，在混合料干拌时直接加入到拌和机中。

4  面层混合料拌和方法为：将粗细集料按照规定量加入到拌和机中，同时加入矿粉和高粘度沥青改性剂进行干拌，干拌时间为10s，最后加入基质沥青进行湿拌，湿拌时间40s。

5  高粘度沥青改性剂添加时应对添加的时间严格控制，保证干拌时间。基质沥青和改性剂的用量应分别控制在最佳用量的±0.3%和±0.5%以内。

6  透水沥青混合料使用的粗集料较多，拌和温度较难控制，施工时应对喷油器的燃料供给严加控制，一般情况下不宜采取提高细集料供给量，使细集料产生溢仓的方法控制加热温度。温度检验应分为加热仓出口集料温度检验和混合料出厂温度检验。

7  透水沥青混合料宜随拌随用，若因生产或其它原因需要短时间贮存时，贮存时间不宜超过12h，贮存期间温降不应超过10℃，且不应发生改性沥青老化、混合料流淌以及集料颗粒离析现象。当由于贮存而引起以上情况或其它影响产品质量的情况时，应予废弃并找出原因，采取纠正措施。

8  生产添加纤维的沥青混合料时，纤维必须在混合料中充分分散，拌和均匀。拌和机应配备同步添加投料装置，松散的絮状纤维可在喷入沥青的同时或稍后采用风送设备喷入拌和锅，拌和时间宜延长5s以上。颗粒纤维可在粗集料投入的同时自动加入，经5～10s的干拌后，再投入矿粉。工程量很小时也可分装成塑料小包或由人工量取直接投入拌和锅。

9  对采用基质沥青的透水沥青混合料，混合料拌和过程可参考相关规范。

8.6.3  透水沥青混合料的运输

1  透水沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，但不得超载运输，或急刹车、急弯掉头使透层、封层造成损伤。运料车的运力应稍有富余，施工过程中摊辅机前方应有运料车等候。宜待等候的运料车多于5辆后开始摊铺。

2  运料车每次使用前后必须清扫干净，为便于卸料，沥青混合料运输车的车厢底板和侧板应抹一层隔离剂，并排除可见游离余液。使用油水混合液作隔离剂时，应严格控制油与水的比例，严禁使用纯石油制品。由于隔离剂对沥青可能有稀释作用，应控制使用量。

3  透水沥青混合料应采用自卸车辆运输，车辆应清洁，防止混合料发生变化。车辆的数量应与运输距离和拌和能力相适应，在摊铺机前应形成一个不间断的供料车流。

4  运料车装料时，应通过前后移动运料车来消除粗细料的离析现象。一车料最少应分三次装载，对于大型运料车，宜分多次装载，平衡装料，以减少混合料离析。

5  透水沥青混合料应对热混合料采用双重保温布进行覆盖，以防温度下降。当外界气温较低或风力较强时，应加盖多层保温布。

6  透水沥青混合料在运输、等候过程中，如发现有沥青结合料沿车厢板滴漏时，应采取措施易于避免。

7  运送到摊铺现场的混合料温度不应低于165℃。

8.6.4  混合料的摊铺

1  透水沥青混合料应采用沥青摊铺机摊铺。摊铺机受料前，应在料斗内涂刷防粘剂并在施工中经常将两侧板收拢，防止混合料结块。

2  铺筑透水沥青混合料时，一台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6m(双车道)～7.5m(3车道以上)，通常宜采用两台或更多台数的摊铺机前后错开10m～20m成梯队方式同步摊铺，两幅之间应有30mm～60mm左右宽度的搭接，并躲开车道轮迹带，上下层的搭接位置宜错开200mm以上。

3  摊铺机开工前应提前0.5～1h预热熨平板不低于100℃。铺筑过程中应选择熨平板的振捣或夯锤压实装置具有适宜的振动频率和振幅，以提高路面的初始压实度。熨平板加宽连接应仔细调节至摊铺的混合料没有明显的离析痕迹。

4  摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在1～3m/min。当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时，应分析原因，予以消除。

5  透水沥青路面施工的最低气温为10℃，寒冷季节遇大风降温，不能保证迅速压实时不得铺筑沥青混合料。透水沥青混合料的摊铺温度应控制在160~175℃ 。每天施工开始阶段宜采用较高温度的混合料。

6  透水沥青混合料的松铺系数应由试铺试压确定。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡。

7  用机械摊铺的混合料，不宜用人工反复修整。当不得不由人工作局部找补或更换混合料时，需仔细进行，特别严重的缺陷应整层铲除。

8.6.5  透水沥青路面压实及成型

1  透水沥青混合料的摊铺应符合《公路沥青路面施工技术规程》（JTGF40-2004）的有关规定。

2  透水沥青混合料的压实应遵循紧跟、少水、均速、慢压原则。压实过程中不应开启压路机振动。

3  透水沥青混合料的压实分为三个阶段：初压、复压和终压。

4  压实温度应根据现场的气候、风力等情况确定。但初压温度宜在155℃~165℃之间。复压应紧接初压进行，复压结束温度不得低于130℃。路面表面温度达到 50℃～55℃时进行终压。

5  面层压实机械宜为：初压采用两台10~12吨双钢轮压路机紧跟摊铺机静压，复压采用16~18吨双钢轮压路机静压，终压采用20t胶轮压路机消除轮迹。

6  压实遍数应根据试验路的效果确定，不应过压。

7  压实时压路机宜少喷水，喷水时应呈雾状。为了防止粘轮现象，也可用喷雾器将水、稀释液等薄薄地喷洒于碾压轮上。

8  当透水沥青混合料路面由于在碾压过程中操作不当而造成损坏，或达不到要求时，应予铲除并分析原因，采取措施纠正。

8.6.6  接缝及渐变过渡段施工

1  透水沥青混合料的接缝及渐变过渡段施工应符合《公路沥青路面施工技术规程》（JTGF40-2004）的有关规定。

2  在接缝处施工时，应对接缝清扫后进行加温处理，加热温度应达到100℃左右方可摊铺透水沥青混合料，应对混合料及时压实，使之相互密接。

3  施工中应尽量减少接缝。如无特殊情况，每天的施工不得间断，两台摊铺机在不影响作业的情况下应尽量缩短距离，两台摊铺机相距应小于15m。纵缝应在较高温度下碾压结合密实。

4  如需要进行厚度变化时，渐变的最小厚度应大于粗集料的最大粒径的2倍。

8.6.7  开放交通及其他

1  碾压结束后应在路面表面温度大幅度下降之后开放交通，一般应在路表温度达到50℃以下时开放交通。

2  当夏季或夜间等作业时间受制约时，考虑到路面的冷却时间，可采取洒水、使用冷却机械等强制性方法降低路面温度。

3  排水性路面开放交通后，应设专人进行初期交通管制，严禁大型车辆掉头、突然刹车或随意停放。

4  严禁将杂物堆放在排水性路面上。在进行路面附属设施施工时，不得在路面上堆料或进行混凝土的拌和。

5  初期交通管制的时间视工程进展情况、外界环境、气候而定。

# 9  施工质量管理和验收

## 9.1  一般规定

9.1.1  透水沥青路面除了具有普通沥青混凝土路面要求的耐久性外，还应具有良好的排水、透水功能及降噪功能。因此在施工时必须保证设定的目标空隙率，确保能够铺筑合乎预定功能目标的路面。

9.1.2  透水沥青路面施工应根据全面质量管理的要求，建立健全有效的质量保证体系，对施工各工序的质量进行检查评定，达到规定的质量标准，确保施工质量的稳定性。

9.1.3  透水沥青路面应加强施工过程质量控制，实行动态质量管理。

9.1.4  本规程规定的技术要求是工程施工质量管理和交工验收的依据。

9.1.5  所有与工程建设有关的原始记录、试验检测及计算数据、汇总表格，必须如实记录和保存。对已经采取措施进行返工和补救的项目，可在原记录和数据上注明，但不得销毁。

## 9.2  质量管理与控制

9.2.1  透水沥青混合料的基质沥青、高粘度改性沥青、矿料质量及矿料级配应符合设计要求和本指规程的规定。对原材料应做的检验项目和频率见表9.2.1。

表9.2.1  透水沥青路面原材料检验项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或 允许偏差 | 检查方法 和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗集料 | 压碎值（%） | ≤26 | 进场及改变 料源时检验 |
|  |  | 洛杉矶磨耗损失（%） | ≤28 |  |
|  |  | 表观相对密度（g/cm3） | ≥2.6 |  |
|  |  | 吸水率（%） | ≤2 |  |
|  |  | 对沥青的粘附性（级） | ≥4 |  |
|  |  | 针片状颗粒含量（%） | ≤15 | 现场检验： 2天1次 |
|  |  | 水洗法<0.075mm颗粒含量（%） | ≤1 | 进场及改变 料源时检验 |
|  |  | 软石含量（%） | ≤3 |  |
| 2 | 细集料 | 表观相对密度（g/cm3） | ≥2.50 | 进场及改变 料源时检验 |
|  |  | 砂当量（%） | ≥60 |  |
|  |  | 坚固性（%） | ≤12 |  |
| 3 | 矿粉 | 视密度（g/cm3） | ≥2.50 | 进场及改变 料源时检验 |
|  |  | 含水量（%） | ≤1 |  |
|  |  | 亲水系数 | ≤1 |  |
| 4 | 高粘度改性沥青 | 60℃粘度（Pa·s） | ≥20000 | 原材料进场1批检验1次 |
|  |  | 25℃粘韧性（N·M） | ≥20 |  |
|  |  | 25℃韧性（N·M） | ≥15 |  |
|  |  | 密度（15℃，g/cm3） | 实测值 |  |

9.2.2  透水沥青混合料的各项指标应符合设计和规程要求，沥青混合料的生产过程中每日应做的室内试验和施工过程的质量检验项目和频率见表9.2.2-1和表9.2.2-2。应严格控制矿料和沥青用量及各种材料和沥青混合料的加热温度。摊铺时应严格控制摊铺厚度和平整度，避免矿料离析，也应严格控制摊铺和碾压温度，碾压至要求的密实度。

表9.2.2-1  透水沥青路面混合料生产过程室内试验项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马歇尔稳定度（KN） |  | ≥3.5 | 马歇尔试验： 每天上午、下午各1次 |
| 2 | 流值（0.1mm） |  | 20~50 |  |
| 3 | 空隙率（%） |  | 18～25 |  |
| 4 | 连续空隙率（%） |  | ≥12 |  |
| 5 | 残留稳定度（%） |  | ≥80 |  |
| 6 | 热料仓混合料级配（%） | 13.2mm | ±2 | 每天上午、下午各1次 |
|  |  | 4.75mm | ±2 |  |
|  |  | 2.36mm | ±2 |  |
| 7 | 抽提试验混合料级配（%） | 13.2mm | ±5 | 抽提试验： 每天上午、下午各1次 |
|  |  | 4.75mm | ±5 |  |
|  |  | 2.36mm | ±5 |  |
|  |  | 0.075mm | ±2 |  |
| 8 | 抽提试验的沥青用量（%） |  | ±0.3 |  |
| 9 | 车辙试验动稳定度（次/mm） |  | ≥3000 | 每天1次 |
| 10 | 飞散试验质量损失量（%） |  | ≤15 | 当料源或配合比变化时试验，且不能超过单幅10Km |
| 11 | 冻融劈裂强度比（%） |  | ≥85 |  |

表9.2.2-2  透水沥青路面沥青混合料生产过程质量检查

| 项次 | 检查项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工 温度（℃） | 沥青加热温度 |  | 160±10 | 温度计：每吨1次 |
|  |  | 集料加热温度 |  | 190±5 | 红外感温仪： 每锅3次 |
|  |  | 混合料出厂温度 |  | 180±5 | 温度计：每车1次 |
|  |  | 摊铺温度 |  | ≥160 | 温度计：1处/50m |
|  |  | 初压温度 |  | ≥155 | 温度计：1处/50m |
|  |  | 复压温度 |  | ≥130 | 测温仪：1处/100m |
|  |  | 终压温度 |  | 50~55 | 测温仪：1处/200m |
|  |  | 开放交通温度 |  | <50 | 测温仪：1处/500m |
| 2 | 混合料外观 |  |  | 均匀一致、无花白、无离析和结团成块现象 | 1次/每车 |
| 3 | 摊铺速度（m/min） |  |  | 1～3 | 随时 |
| 4 | 摊铺外观 |  |  | 平整、无拖痕、无离析 | 随时 |
| 5 | 虚铺厚度（cm） |  |  | 根据试验路检测结果确定 | 直尺：1处/20m |
| 6 | 碾压次数 |  | 初压 | 根据试验路检测结果确定 | 1次/1段 |
|  |  |  | 复压 |  |  |
|  |  |  | 终压 |  |  |
| 7 | 碾压长度 |  | 初压 | 根据试验路检测结果确定 | 卷尺：1次/1段 |
|  |  |  | 复压 |  |  |
|  |  |  | 终压 |  |  |

# 10  养护与维修

10.0.1  透水沥青路面要长期保持透水功能以及排水降噪等其它路面功能，需要进行养护维修。

10.0.2  透水沥青路面冬季应及时清雪，采取措施防止路面结冰，不宜机械除冰，不得撒灰或灰渣。

10.0.3  透水沥青路面投入使用后，随时间的增长，会出现空隙堵塞，造成透水能力下降，为确保透水路面的功能，可以使用高压水（5～20MPa）冲刷空隙洗净堵塞物，或用压缩空气冲刷空隙使堵塞物去除，也可以使用真空泵将堵塞空隙的杂物吸出。

附录

本规程用词说明

为了准确地掌握规程条文，对执行规程严格程度的用词作如下规定：

一、表示很严格，非这样做不可的用词

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

二、表示严格，在正常情况均应这样做的用词

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

三、表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

本规程引用标准名录

附件：本规程条文说明