UDC

中华人民共和国行业标准

P                                        CJJ×××－20××

备案号：J×××－20××

透水砖应用技术规程

（征求意见稿）

200×－××－××发布                   200×－××－××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

透水砖应用技术规程

CJJ ××××－××××

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20XX年XX月XX日

200×年×月  北京

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》（建标[2009]88号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考相关标准，吸收了相关科研成果，并在广泛征求意见的基础上，多次召开专题研讨会，经反复讨论修改，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.材料；5设计；6施工；7验收；8透水砖铺装养护。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由大连九洲建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至大连九洲建设集团有限公司（地址：辽宁省大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦20层2004室，邮政编码：116001）

本规程主编单位：大连九洲建设集团有限公司

本规程参编单位：

1、住房和城乡建设部住宅产业化促进中心

2、中国建筑设计研究院

3、北京盛泰伟业科技发展有限公司

4、北京市市政工程科学技术研究所

5、大连市住宅产业化促进中心

6、山西财经大学

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目 录

1	总 则	1

2 术语、符号	2

2.1术语	2

3 基本规定	4

4 材料	9

4.1透水砖	9

4.2原材料	9

5设计	11

5.1结构层厚度的设计	11

5.2面层	12

5.3找平层	13

5.4基层	13

5.5底基层	14

5.6垫层	15

5.7 土基	15

5.8 雨洪收集透水砖铺装设计	15

6 施工	16

6.1施工准备	16

6.2 土基和垫层施工	18

6.3 基层施工	18

6.4 找平层施工要求	20

6.5 透水砖面层施工	20

7 验收	24

7.1一般规定	24

7.2透水砖路面质量检验标准	25

8 透水砖铺装养护	26

本规范用词说明	27

引用标准	28

条文说明	29

Contents

1 General-----------------------------------------------------------1

2 terms, symbols ---------------------------------------------------3

2.1 Terminology ----------------------------------------------------3

3 basic requirements----------------------------------------------- 5

4 Materials -------------------------------------------------------10

4.1 Permeable Brick -----------------------------------------------10

4.2 Raw Materials -------------------------------------------------10

5 Design---------------------------------------------------------- 12

5.1 Classification of pervasive----------------------------------- 12

5.2 Calculation of the thickness of structural layers -------------13

5.3 Surface -------------------------------------------------------14

5.4 leveling layer ------------------------------------------------14

5.5 grass-roots level ---------------------------------------------16

5.6 at the end of the grass-roots ---------------------------------16

5.7 Cushion -------------------------------------------------------16

5.8 Land-based ----------------------------------------------------16

5.9 A typical permeable pavement structure ------------------------17

5.10 impervious structural design ---------------------------------17

6 Construction ----------------------------------------------------18

6.1 Construction Preparation --------------------------------------19

6.2 soil base and cushion construction ----------------------------20

6.3 Base Construction ---------------------------------------------21

6.4 leveling layer construction requirements ----------------------22

6.5 permeable brick-layer construction of -------------------------23

7 Permeable paving bricks conservation ----------------------------28

8 Acceptance ------------------------------------------------------31

8.1 General provisions --------------------------------------------31

8.2 Permeable brick pavement quality inspection standards for --------31

This specification wording note -----------------------------------32

# 1 总 则

1.0.1 为实现资源综合利用，修复水环境与保护生态环境，减轻城市排水设施的负担，规范透水砖的技术应用，统一透水砖路面的设计、施工与验收标准，保证透水砖的承载、渗透和储水功能，特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于使用透水砖铺装的广场、停车场、小区、人行道、步行街等的设计、施工和验收。

1.0.3 透水砖路面的设计、施工，应根据当地的水文、地质、气候环境等不同情况，采取相应的技术措施，以保证工程质量和透水效果。

1.0.4 透水砖路面的设计、施工、验收除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

# 2 术语、符号

2.0.1 透水砖 water permeable brick

以无机非金属材料为主要原料，经成型等工艺处理后制成，具有砖体结构渗水且能满足设计降雨强度雨水渗透的铺地砖。

2.0.2 渗透系数 Permeability Coefficient

表示透水砖水渗透能力的指标。一般测定单位时间内、一定压力的水的通过量。

2.0.3 透水路面 permeable pavement

具有一定厚度、空隙率及分层结构的硬化路面，能使降水渗透并短暂储存后渗入土基。

2.0.4 透水混凝土基层 permeable concrete  bedding

由粗骨料及其表面均匀包裹的水泥基胶结料，相互粘结，并经水化硬化后形成的具有连续空隙结构的混凝土基层。

2.0.5 有效孔隙率	effective porosity

材料中能够相互流通，且使流体通过的孔隙体积与材料毛体积之比值。

# 3 基本规定

3.0.1透水砖的应用应符合当地雨水排放规划和雨洪利用要求。

3.0.2 透水砖铺装的设计应与排水管线及其它相关附属设施相互协调，使其既能达到透水性能要求，又不对现有管线及附属设施造成不良影响。

3.0.3 透水砖路面应满足设计荷载、透水功能、冻性及抗滑性要求。

3.0.4 透水砖路面的设计应满足2年一遇的暴雨强度下，持续降雨60分钟，表面不产生径流的标准。设计使用年限为10-15年。

3.0.5 透水砖路面结构层一般由以下几部分组成：透水砖面层、找平层、基层或底基层、垫层和土基组成。面层类型包括普通型透水砖和联锁型透水砖，基层或底基层类型包括柔性基层、刚性基层和半刚性基层。

3.0.6透水砖路面结构组合类型的选择应根据路面荷载、土基承载能力、土基的均质性、地下水的分布、冻胀情况来确定。

3.0.7透水砖路面下的土基应具有一定的渗透性能，土壤渗透系数应不小于1.0×10-4cm/s ，且渗透面距离地下水位应大于1.0m 。渗透系数小于1.0×10-6cm/s的粘性土、膨胀土等不良土基，不宜修建透水路面。

3.0.8基层和底基层的材料应根据地区差异选择透水混凝土基层、级配砂砾及级配砾石基层、级配碎石及级配碎砾石基层等具有足够的强度、透水性能良好、水稳定性好的材料，其各层有效孔隙率应不小于15%。

3.0.9 寒冷地区透水砖路面结构层宜设置单一级配碎石垫层或砂垫层，并验算抗冻厚度。路面抗冻最小厚度计算应根据地区所在自然区划、路基潮湿类型、道路填挖情况、道路宽度、路面材料及基层混合料的物理性能计算确定。

3.0.10 透水砖人行道无障碍设计应满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50）的规定。

# 4 材料

### 4.1透水砖

4.1.1透水砖的外观质量、尺寸偏差、力学性能、物理性能等技术要求应符合建材行业标准《透水砖》（JC/T945）的规定。

4.1.2 透水砖的防滑性能BPN不小于70（无量纲），抗盐冻性：使用融雪剂时，经ND25次抗盐冻性试验的质量损失应不大于0.50kg/m2。

### 4.2原材料

4.2.1 水泥：应选用终凝时间较长（6h以上）的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，其物理和化学指标应符合国家标准《通用硅酸盐水泥》（GB175）的规定。

4.2.2 粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎砾石。根据《公路水泥混凝土路面施工技术规范》有抗盐冻要求混凝土路面或基层使用的粗集料级别应不低于Ⅱ级，Ⅰ级集料吸水率不应大于1.0%，Ⅱ级集料吸水率不应大于2.0%。各级集料技术指标应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》规定。

4.2.3细集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂。根据《公路水泥混凝土路面施工技术规范》有抗盐冻要求混凝土路面或基层使用的细集料级别应不低于Ⅱ级。集料技术指标应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》规定。

4.2.4填缝用砂符合下列要求：

1 含泥量小于1%；泥块含量小于0.5%；含水率小于2%；

2 级配符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 填缝用砂级配要求

| 筛孔尺寸 mm | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率 % | 100 | 95～100 | 80～100 | 25～85 | 10～40 | 0～10 |

4.2.5垫层采用砂垫层时，应符合《建筑用砂》（GB/T14684）的规定。水应符合《混凝土拌合用水》（JGJ63）的规定。外加剂应符合《混凝土外加剂》（GB8076）的规定。

# 5设计

### 5.1结构层厚度的设计

5.1.1 透水砖路面结构的设计，应按结构层强度、透水储水能力及抗冻性等因素考虑。

5.1.2按照透水、储水能力确定结构层的厚度可按公式5.1.2确定。

透水性铺装厚度(不包括垫层的厚度)：

H=（0.1i-3600q）100t/60v       (5.1.2)

其中：H—铺装厚度（cm）

i— 地区降雨强度（mm/h）

q— 路床的平均浸透速度（cm/s）

t— 降雨持续时间（min）

v— 铺装体平均孔隙率(%)

### 5.2面层

5.2.1透水砖应根据不同的道路类型及强度要求，按下表选用：

表5.2.1 透水砖选用表

| 道路类型 | 抗压强度（28天，MPa） |  | 抗折强度（28天，MPa） |  | 最小厚度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均最小值 | 单块最小值 | 平均最小值 | 单块最小值 |  |
| 小区道路 | 50 | 45 | 5.0 | 4.5 | 8 |
| 广场、停车场 | 40 | 35 | 4.0 | 3.5 | 8 |
| 人行道、步行街 | 30 | 25 | 3.0 | 2.5 | 6 |

5.2.2透水砖铺装面层应表面平整、抗滑、耐磨、美观，并与周围环境相协调，其砖型选择、铺装形式由设计人员根据铺装场所及功能要求确定。

5.2.3透水砖的接缝宽度应不大于5mm。

### 5.3找平层

5.3.1透水砖面层与基层之间应设置找平层，其透水性能不低于面层所采用的透水砖。

5.3.2找平层可以采用中、粗砂或干硬性水泥砂浆，厚度宜为20mm-30mm。干硬性砂浆找平层的配比参考范围为：水泥:砂=1:5-1:7（质量比）。

### 5.4基层

5.4.1 基层顶面压实度应达到93%(重型击实标准)。刚性基层所采用的透水混凝土抗压强度应不小于15.0Mpa，冻融后仍应满足此强度要求。半刚性基层所采用的水泥稳定碎石强度指标为：保湿养生6d、浸水1d后无侧限抗压强度应不小于4.5Mpa，冻融后仍满足此强度要求。基层厚度宜为150mm-300mm。

5.4.2 级配碎石基层集料应满足下列规定：

1 基层压碎值不大于26%，底基层压碎值不大于30%；

2 公称粒径不宜大于26.5mm；

3 碎石级配可参照表5.4.2要求。

表5.4.2  级配碎石的集料级配要求

| 筛孔尺寸（mm） | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率（%） | 100 | 85－95 | 65－80 | 55－70 | 55－70 | 0－2.5 |

5.4.3 透水混凝土基层应满足下列规定：

1透水混凝土基层配比参考范围：水灰比0.35-0.40，水泥用量250-350kg/m3，碎石用量为1400-1600kg/m3左右；

2 透水混凝土基层其他各项指标应符合《透水混凝土路面技术规程》（CJJ**）的规定。

5.4.4 透水性水泥稳定碎石基层应满足下列规定：

1透水性水泥稳定碎石基层配比参考范围：水灰比0.38，水泥用量178-190kg/m3，碎石用量为1600kg/m3左右；

2 集料应满足下列规定：基层压碎值不大于30%；公称粒径不宜大于31.5mm；

3 透水性水泥稳定碎石级配要求可参照表5.5.4要求。

表5.4.4 透水性水泥稳定碎石的碎石级配要求

| 筛孔尺寸（mm） | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 9.5 | 4.75 | 2.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率（%） | 100 | 75-100 | 50-85 | 35-60 | 20-35 | 0-10 | 0-2.5 |

### 5.5底基层

5.5.1 底基层应密实、均匀、稳定，顶面压实度应达到93%(重型)。底基层厚度宜为100mm-150mm。

5.5.2底基层应选用足够的强度、透水性能良好、水稳定性好的透水材料。

### 5.6垫层

5.6.1 当土基土为粘性土时宜设置垫层。土基为砂性土或底基层为级配碎、砾石时可不设置垫层。

5.6.2垫层材料宜采用透水性能较好的砂或砂砾等颗粒材料，小于0.075mm的颗粒含量应小于5%。

### 5.7 土基

5.7.1土基应稳定、密实、均质，具有足够的强度、稳定性、抗变形能力和耐久性。

5.7.2 土基顶面压实度应达到90%-93% (重型)。土基浸水饱和后，设计回弹模量不小于15MPa。

5.7.3在透水人行道与车行道分界的位置，在0.5m的范围内，压实度应按照车行道压实度要求进行控制。

### 5.8 雨洪收集透水砖铺装设计

5.8.1地下水位或土壤渗透系数不满足3.0.7条要求或其他方面有限制时，可结合雨水综合利用系统，采用路面内部雨水收集方式。

5.8.2纵向集水管应选用多孔管材，其开口面积率不小于排水层空隙率的1.5倍。管径按设计雨水量由水力计算确定，通常在70mm-150mm范围内选用。

5.8.3排水管管底通常与基层底面齐平，排水管的纵坡宜与路线纵坡相同，但不得小于0.25%。排水管围以反滤织物（土工布），以防雨水携带的细粒侵入而堵塞管孔。

5.8.4雨水收集管选用不带槽或孔的管材,管径与排水管相同，其间距和安设位置由水力计算确定，雨水收集管的横向坡度不宜小于5%。

5.8.5 透水人行道横坡度不宜小于 1.0%。特殊路段或广场可根据实际情况结合其他排水设施设置纵、横坡度。

# 6 施工

### 6.1施工准备

6.1.1 施工单位应建立健全施工技术、质量、安全生产管理体系，制定各项施工管理制度，并贯彻执行。

6.1.2 施工前，施工单位应根据合同文件以及设计、勘察单位提供的相关资料，组织有关施工技术管理人员踏勘施工现场，并依据工程特点编制专项施工方案。

6.1.3 施工前应解决水电供应、交通道路、搅拌和堆料场地等设施。

6.1.4 施工地段应设置行人及车辆的通行与绕行路线的标志。

6.1.5 透水路面施工前地下各类管线应施工完毕，施工中应保护好既有及新建地上杆线、地下管线等建（构）筑物。

6.1.6 开工前，建设单位应组织设计、勘测单位向施工单位移交现场测量控制桩、水准点，并形成文件。施工单位应结合实际情况，制定施工测量方案，建立测量控制网、线、点。

6.1.7施工中应依据国家现行标准的有关规定，做好量具、器具的检测工作与有关原材料的检验。

6.1.8 依据政府有关安全、文明施工生产的法规规定，作好安全、文明生产和环境保护工作。

6.1.9 遇冬、雨期等特殊气候施工时，应结合工程实际情况，制定季节性施工方案，并经审批程序批准后实施。

### 6.2 土基和垫层施工

6.2.1土基的施工应符合下列要求：

1 土基的高度、宽度、纵横坡度应符合设计要求；

2 土基应坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；

3 雨季施工或因故中断施工时，应将施工层表面及时修理平整并压实；

4土基表面应平整、坚实、具有规定的坡度，没有松散材料和软弱点。土基若为软土地基，应根据设计要求，采用合格材料进行换填；

5 土基宜采用12-15t压路机或等效的碾压机械进行碾压3-4遍。在碾压过程中，如发现过干，表层松散，应适当洒水；

6新完成的土基，应按本规程的规定进行验收。凡经验收不合格的路段，应采取措施，使其达到标准后，方能在上铺筑基层或底基层。

6.2.2 设置垫层时，垫层施工应符合下列要求：

1 垫层施工前，应处理好路基病害并完成排水及地下管线等设施；

2 垫层铺筑应均匀、平整，压实度和平整度应符合设计要求。

### 6.3 基层施工

6.3.1 级配碎石基层施工应符合下列要求：

1 在最佳含水量时进行碾压，基层或底基层压实度应达到93%。

2 应使用12T以上压路机碾压，每层的压实厚度不应超过150mm-180mm。

3 级配碎石施工过程中,应禁止行人和车辆通过。

6.3.2透水混凝土基层施工应符合下列要求：

1 透水混凝土基层施工配合比应符合设计要求，进行实验室试配，依试验结果选用水泥用量低、强度及透水性能符合设计要求的配合比；

2 为保证基层的透水性能，混凝土拌和物中不宜添加砂子，如采用则需经试验室试验，以保证透水水泥混凝土的透水性能。

3 透水混凝土基层的摊铺,应符合下列要求:

（1）混凝土摊铺的厚度不大于 200mm 时，可一次摊铺，大于200mm 时，可分二次摊铺，下部厚度宜为总厚度的五分之三；

（2）摊铺厚度应考虑松铺系数；

（3）摊铺时应防止混凝土离析。

4 透水混凝土基层的振捣应符合下列要求：

（1）应采用平板式振捣器进行振捣，振捣时间不宜多于 10s ，严格控制振捣器在每一位置的振捣时间，不应过振；

（2）振捣器行进速度应均匀一致，横缝和纵缝边缘位置应轻轻振平。

5 透水混凝土基层的养护应符合下列要求

（1）混凝土基层施工完成后，应及时进行养护，养护时应保证路面清洁；

（2）养护时间应根据混凝土强度增长情况而定，应特别注重前7d的保湿（温）养护，当混凝土强度达到设计强度的80%时，方可进入下道工序施工；

（3）养护过程中应在路面周边设围档防止人、车进入。

6 透水混凝土基层应设置纵横温度缝和施工缝。温度缝和施工缝间距可采用 10m-5.5m, 一般不超过 6m 或按设计要求确定；板缝应尽量正交设置，板块不宜出现锐角；缝宽 5mm-10mm 或根据设计确定。

6.3.3 级配水泥稳定碎石施工应符合下列要求：

1 配料应准确，搅拌应均匀；

2 应严格掌握基层厚度和高程，其坡度应与面层一致；

3在混合料处于或略大于最佳含水量时进行碾压，基层压应达到实度93%。

4开级配水泥稳定碎石结构层应用12t 以上的压路机碾压，每层的压实厚度不应超过150mm。应按照“先静碾、后振动，先轻型、后重型，禁止反复碾压”的原则进行；

5尽可能缩短从拌和到碾压终了的延迟时间，此时间不应超过3-4小时，并应短于水泥的终凝时间；

6应保湿养生，不使稳定碎石干燥，也不应忽干忽湿；

7级配水泥稳定碎石施工过程中，除施工车辆外，禁止一切机动车辆通行。级配水泥稳定碎石基层施工中，严禁用薄层贴补的办法进行找平。

### 6.4 找平层施工要求

6.4.1 找平层用砂应干净、均匀，粒径符合要求。

6.4.2 水、水泥、砂质量比应符合设计要求，并保证施工过程中的“干硬 性”。

6.4.3 加水量参考设计要求，以手攥成团，距地面1m高处，自由落地松散为限，薄厚以找平面砖为准。

### 6.5 透水砖面层施工

6.5.1透水砖施工时应轻拿轻放，码放整齐，并按批量、颜色、块形、厚度、抗压强度分别堆放，导盲砖应单独码放。

6.5.2透水砖的铺筑应根据平面设计图、工程规模及透水砖块形尺寸设置基准点和基准线。

6.5.3透水砖的铺筑应从透水砖基准点开始，并应以透水砖基准线为基准，按设计规定的图案铺筑。铺筑透水砖路面纵横每五行宜拉通线铺筑，并每3m-5m设置基准点，严禁有窝水现象出现。

6.5.4铺筑透水砖时，应避免站在垫砂层上作业，可在刚铺筑的透水砖上，垫上一块大于0.3m2的木板，站在木板上铺筑。

6.5.5透水砖铺设过程中，不得在新铺设的砖面上拌和砂浆或堆放材料。铺装砂浆摊铺宽度应大于铺装面50mm-100mm。

6.5.6透水砖铺设中，应随时检查其安装是否牢固与平整，及时进行修整，不得采用向砖底部填塞砂浆或支垫等方法找平砖面。

6.5.7透水砖铺设完成后，由侧面及顶面敲实，保证砌块之间挤缝紧密。及时清除砖面上的杂物、碎屑，如面砖上有残留水泥砂浆，应更换面砖。

6.5.8 透水砖的接缝宽度应符合本规程第5.2.3条的要求。铺筑到路边产生不大于20mm的缝隙时，可适当调整透水砖之间的接缝宽度来弥补，不宜使用水泥砂浆填补。

6.5.9透水砖路面检查井周围的细部处理施工应符合下列要求:

1检查井等周围突出部位应予清除，并用基层材料修整至基层顶面标高；

2检查井等周围的透水砖，不得使用切断板块；未铺筑部分，应及时用细石混凝土填补好。

3检查井等周围用于修不用的细石混凝土应浇灌在硬基层上，严禁浇灌在垫砂层上。

6.5.10当人行道、广场等透水砖路面的边缘部位无路缘石时，应采用混凝土止挡法或砂浆粘结法固定透水砖。

6.5.11平面弯曲路面的施工可采用调整透水砖接缝宽度进行，弯道外周透水砖的接缝宽度不应大于5mm；弯道内周透水砖的接缝宽度不应小于2mm。

6.5.12竖向弯曲路面的施工，应将路面基层及垫砂层采用竖向曲线过渡，其接缝宽度宜为2mm-5mm。

6.5.13一字形铺筑的路面，转角处透水砖的铺筑方法可采用一字形或人字形的形式。

6.5.14人字铺筑的路面，转角处透水砖可采用端部专用透水砖切断块或细石混凝土铺筑。

6.5.15在路面的边界或交界处不能使用透水砖时，可将透水砖切断后使用。透水砖的切断块可采用切割机切割。切断块的最小尺寸应大于等于30mm（图6.7.8）。

6.5.16填补的细石混凝土的强度等级不宜小于C20；水泥砂浆的强度等级不宜小于M20；其颜色应与路面一致。

6.5.17铺完透水砖后，应采用小型振动机械由路边缘向中间路面碾压2-3次。一字型铺筑时，振动碾压机前进方向应与透水砖的长度方向垂直，前进速度应与步行速度相当，并不宜使透水砖受到扰动。

6.5.18透水砖之间的接缝中应采用砂灌满填实，接缝灌砂的方法应符合下列要求：

1在路表面均匀撒薄薄一层接缝用砂；用苕帚或板刷等工具将路面上的砂子扫入接缝中；用振动机械按本规程第6.5.17条中所示的方法碾压使砂灌入接缝；透水砖路面施工完后，路面上砂子应清扫干净。

2透水砖路面铺设完成经检查合格后，用中砂进行灌缝。不得采用干砂或干拌砂浆扫缝。

6.5.19面层铺设完成到基层达到规定强度前，需设置围挡以防止车辆进入，维持铺设完成面的平整。

# 7 验收

### 7.1一般规定

7.1.1土基、基层及其它附属工程的工序应分步验收，质量检验和验收标准参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）等相关标准的条文执行。

7.1.2透水砖路面子分部验收时应提供下列文件和记录：

1工程采用的主要材料、半成品、成品的质量证明文件，透水砖性能检测报告。结构层的配比报告；

2 施工或试验记录；

3 各检验批的主控项目、一般项目的验收记录；

4 施工质量控制资料；

5 修改设计的技术文件；

6 其他应提供的资料。

7.1.3工程竣工验收合格后，建设单位应按规定将工程竣工验收报告和有关文件，报政府行政主管部门备案。

### 7.2透水砖路面质量检验标准

7.2.1 主控项目应符合下列要求：

1透水砖的透水性能、块形、颜色、厚度、强度等应符合设计要求；

检查数量：透水砖以同一块形，同一颜色，同一强度且以20000块为一验收批；不足20000块按一批计。每一批中应随机抽取50块试件。每验收批试件的主检项目应符合中华人民共和国建材行业标准《透水砖》（JC/T945）的规定。

检查方法：检查合格证、出厂检验报告、进场复试报告

2 各结构层透水性能应符合设计要求；

检查数量；每500㎡抽测l点。

检验方法：查试验报告、复测。

3透水砖的铺筑形式符合设计要求；

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

4 水泥、外加剂、骨料及砂的品种、级别、质量、包装、贮存等应符合国家现行有关标准的规定。

7.2.2一般项目应符合下列要求：

1 透水砖铺砌应平整、稳固，外观不应有污染、空鼓、掉角及断裂等缺陷，不得有翘动现象，灌缝应饱满，缝隙一致；

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

2 透水砖面层与路缘石及其他构筑物应接顺，不得有反坡积水现象；

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

3 透水砖铺装允许偏差见表7.2.2的规定。

表7.2.2透水砖铺装允许偏差表

| 序号 | 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 表面平整度 | ≤5mm | 20m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量取两次取最大值 |
| 2 | 宽度 | 不小于设计规定 | 40m | 1 | 用钢尺量 |
| 3 | 相邻块高差 | ≤2mm | 20m | 1 | 用塞尺量取最大值 |
| 4 | 横坡 | ±0.3% | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 5 | 纵缝直顺度 | ≤10mm | 40m | 1 | 拉20m小线量3点取最大值 |
| 6 | 横缝直顺度 | ≤10mm | 20m | 1 | 沿路宽拉小线量3点取最大值 |
| 7 | 缝宽 | ±2mm | 20m | 1 | 用钢尺量3点取最大值 |
| 8 | 井框与路面高差 | ≤3mm | 每座 | 4 | 十字法 用塞尺量最大值 |
| 9 | 高程 | ±20mm | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 10 | 结构层厚度 | ±20mm | 20m | 1 | 用钢尺量3点取最大值 |

# 8 透水砖铺装维护

8.0.1透水砖交付使用后应定期进行养护，以保证其正常的透水功能。

8.0.2 当透水砖的透水功能减弱后，可采用下列方法进行恢复：

1利用高压水流冲洗透水砖表面；

2利用真空吸附清洁透水砖表面。

8.0.3在水源保护区，使用透水砖铺装的场地应避免使用化学融雪剂和杀虫剂。

# 本规范用词说明

1  为便于执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准

《透水砖》JC/T 945

《城镇道路路面设计规范》CJJ**

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB5400

《透水混凝土路面技术规程》CJJ**

《联锁型路面砖路面施工及验收规程》CJJ79

《公路水泥混凝土路面设计规范》JTJ012

《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTJF30

条文说明

# 1总 则

1.0.1 随着城镇建设步伐的加快，地表逐渐被各类建筑物和各种天然石材或混凝土所覆盖。便捷的交通、平坦的道路给人们的出行带来了极大的方便，但这些不透水的路面也给城市的生态环境带来了诸多的负面影响。由于铺筑的路面缺乏透水性和透气性，雨水不能渗入地下，导致地表植物由于严重缺水而难以正常生长；不透气的路面很难与空气进行热量和水分的交换，缺乏对城市地表温度、湿度的调节能力，产生城市“热岛效应”。此外，不透水的道路表面容易积水，降低了道路的舒适性和安全性。当短时间内集中降雨时，雨水只能通过排水设施排入河流，大大加重了排水设施的负担。

早在上世纪80年代，在发达国家就推行了透水砖铺装和屋顶绿化及公路的透水铺装，大大减轻了热岛效应，城市雨水得到了充分的利用，如美国、法国等国家在这方面发展迅速。透水砖铺装与雨洪利用等组成了地表回灌系统并制定了相应的法律法规，对雨水利用给予了大力支持，有效地改善了生态环境。

我国于2001年开始启动利用透水砖回灌雨水试验工程，透水砖已有成熟产品问世，但由于缺乏相应的应用技术标准，现行的相关标准中没有针对透水铺装的技术要求作出相应的规定，其检测方法和手段也不符合雨水在铺装面上无水头的作用机理，使得通过透水砖回灌雨水的设想没有达到预期目的。
　　因此通过编制一套透水砖的应用技术规程，规范城镇透水铺装的施工过程，提高检测的科学性和实用性，同时为城市雨水利用工程设计提供有力的补充，使得城市透水铺装达到承载和渗透双重功能，并确保设计重现期的防洪要求。

1.0.2本规程主要适用于透水路面的新建和改建工程，其它有条件建设透水性路面和场地可参照本规程执行。原则上不适用于市政道路的机动车道路面。

1.0.3 我国幅员辽阔，各地区自然条件差异较大，当地材料、技术和经济条件也不尽相同。透水砖路面材料的选择应结合各地的实际，因地制宜，认真做好路用各种材料的调查，并取样试验，根据试验结果选定路面各结构层所需的材料。提倡使用城市建筑废料、工业废料及旧路面铣铇翻挖材料。积极使用节约能耗、减少排放的材料及结构。因此，路面设计应紧密结合当地的水文、地质和气候环境等具体情况和实践经验，选择经济、技术合理的设计方案，以保证工程质量和透水效果。

1.0.4本规程主要参照以下文件、标准和科研成果进行编制：

1、国家火炬技术项目《渗水性路面结构与产品》；

2、本次标准编制的相关研究及调查；

3、现行相关的行业标准和地方标准 。

本规程是根据本专业特点编写的，在内容上不可能包罗万象，对有些内容不再与国家现行的有关标准规范重复。涉及的国家现行的有关标准规范主要有：

1、《透水砖》（JC/T945-2005）

2、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）

3、《城镇道路工程施工及验收规范》（CJJ1-2008）

4、《联锁型路面砖路面施工及验收规程》CJJ79-1998

5、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG  D40—2002)

6、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)

# 2 术语、符号

2.0.3 本条是明确透水路面的概念。为避免混淆，这里应注意区分几个概念：不透水性路面、排水性路面和透水性路面。

不透水性路面是将降水以表面排水方式，排入边沟或下水道等排水设施，一般要求表面不渗漏；排水性路面是面层允许雨水渗漏（有的基层也允许），但土基不得渗透的路面结构型式。渗入路面内部的水分通过侧向流动，排入道路边缘排水设施，再进行处理。这种渗漏方式主要是防止路床和土基浸水而失去承载力；透水性路面是从面层到土基都允许水分渗透，主要功能是涵养地下水分和改善生态环境。路面一般要求不上车或只上轻型车辆且交通量不得太高。透水人行道允许降水部分或全部渗入土基，因此要求路面负荷较轻、结构层的渗透性、浸水后强度和稳定性良好。

2.0.5各种材料本身存在一定孔隙，根据渗透理论只有相互联通的能够使流体通过的孔隙才能称为有效孔隙。

# 3 基本规定

3.0.1世界上许多国家对城市雨水资源利用非常重视，已经将其作为第二水源。国外发达国家制定了一系列有关雨水利用的法律法规，建立了完善的雨水集蓄与透水地面组成的雨水利用和回灌系统。
    在我国，如北京、上海、大连、西安等大城市已经相继开展水资源利用方面的研究。政府明确提出要建设市区雨水利用工程，并制定了相关规划。因此，透水砖的应用应当和当地雨水排放规划和雨洪利用要求相结合，与小区等建筑规划相结合，使得透水砖的应用在雨水利用系统中占有重要地位。

3.0.2本条主要说明透水砖铺装路面设计与其它相关的道路设计、给水排水设计、管线设计等专业应密切配合、相互协调，由于降水在透水性路面的结构层及土基中渗透或储存，对原本按不透水路面设计的管线及附属设施造成一定的影响，因此，透水性路面下应尽量减少埋设各种管线，以保证土基压实均匀，不致形成薄弱点，造成路基水损；同时又由于路基的不均匀沉降而给埋设的各种管道造成威胁。

3.0.3首先，透水砖路面面层直接承受行人、车轮的作用并直接受阳光、雨雪、冰冻等温度和湿度及其变化的作用，因此，应具有足够的结构强度；其次，为保证行人或车辆行驶的安全和舒适性面层还应有足够的抗滑能力及良好的平整度。同时，基层主要起承重作用，应具有足够的强度和扩散荷载的能力并具有足够的水稳定性，作为透水基层当然还要具有透水和储水的功能。

3.0.4

1、透水砖路面的渗透性能实质上是解决雨水排放的问题，只是排水方式与传统的管道排水不同，故对于降雨强度的考虑，应与《室外排水设计规范》（GB50014-2006）相一致，根据《室外排水设计规范》对降雨强度设计重现期的规定：

室外汇水区域设计重现期

| 建筑物性质 | 设计重现期P（a） |
| --- | --- |
| 一般居住小区、训练场地、一般道路 | 1-3 |
| 广场、中心区、使馆区、车站、码头、机场、比赛场地等重要地区或积水造成严重损失区 | 2-5 |
| 大型运动会场地 | 5、10 |
| 国际比赛场地 | 10 |
| 明渠 | 0.5-1 |

故本规程选取2年设计重现期。

2、暴雨强度的持续时间，则根据日本的相关资料及《北京市透水人行道设计施工技术指南》的研究成果，采用60min；然后按下式计算暴雨强度。

q=2001(1+0.811lgP)/(t+8)0.711          (式3.0.4 计算确定)

式中  q---暴雨强度， L / s.ha

p---重现期，a

t---降雨历时， min

3、本条还采纳了《城镇道路路面设计规范》中的规定,将透水路面的使用年限规定为10-15年。

3.0.5

1、与普通路面相同，透水性路面也需要考虑强度要求和施工可行性，因此其基本组成应包括：面层、找平层、基层、甚至底基层、垫层和土基。根据美国、日本等相关资料，由于面层材料不同而设置不同结构，但其基本组成相差不大。国外相关资料及实际工程中都设置垫层，主要目的是改善土基在饱和含水量的承载力，并能有效阻止粘土粒料上浮或毛细现象发生，影响基层的使用功能。若土基的水稳定性较好（如砂土、砂性土等），则可不设置。故基本结构组成中根据实际情况选定。

2、虽然近些年来透水砖发展较快，类型多种多样。但常用还是本条列出的两种形式。

3、半刚性基层是指用无机结合料稳定粒料的材料铺筑一定厚度的基层。刚性基层是指用混凝土、贫混凝土、钢筋混凝土材料做的基层。柔性基层是指用热拌或冷拌沥青混合料、沥青贯入碎石、以及不加任何结合料的粒料类等材料铺筑的基层，包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配碎、砾石，以及泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等材料结构层。

3.0.6路面结构层的组合与地质条件、路基土特性、路基水文及气候环境状况、交通量与交通组成密切相关，因此，只有在充分考虑上述情况的基础上进行路基路面整体结构强度、刚度、稳定性、耐久性综合设计合理的结构组合，才能获得运行安全舒适并与环境、生态、社会协调的综合效益。

3.0.7本条对透水砖路面下的土基给出了基本要求。渗入道路内的雨水主要有三个去向：入渗、横流和蒸发。透水路面的设计应保证各结构层透水性能的连续，避免某些层次成为透水能力的瓶颈。影响降水的入渗量最主要是土基的渗透系数。美国透水路面使用经验表明，地基的透水系数量级不低于10−4cms，存储在基层内的水能在72h内完全入渗时，透水道路的耐久性和稳定性表现良好。英国有资料推荐：地基的透水系数大于0.5inh（即3.5×10−4cms）且基层内的水能在72h内渗完。软土（淤泥与淤泥质土）、未经处理的人工杂填土、湿陷性土、膨胀土等特殊土质上不适合铺设透水路面。在设计施工中，通常对于不满足路基用土规定的土类予以置换，置换用土采用一般粘性土或砂性土。

3.0.8本条指出了基层和底基层材料的选用原则，首先是根据地区的差异性要本着就地取材的原则。其次规定了几种常用基层材料的选择标准，要具有足够的强度、透水性能和良好水稳定性。目前，在工程建设中，无砂大孔混凝土作为透水基层得到了一定的应用。与其他材料基层相比，无论从强度、透水性能、材料来源以及使用情况来看，较适合做透水性基层。除此之外，《公路排水设计规范》JTJ018-97中规定，底基层材料多选择未经处治的级配碎石。由于面层材料多采用孔隙率为15%左右的水泥混凝土透水砖，与之对应基层的孔隙率也不宜太大，否则对基层的强度会有较大的影响。根据日本已建工程经验，这类透水底基层有效孔隙率大于15%为宜。

3.0.9

目前，我国道路冻深计算采用公式：

- 道路冻结深度的计算可参照式：

Zmax  = abcZd  （3.0.9-1）

式中： Z max——多年最大冻深（m）；

Zd——大地标准冻深（m）；

a——路面土基材料热物性系数，

b——土基湿度系数，

c——土基断面形式系数，

2、土基容许冻结深度的计算可参照式：

h允许= 84×10- 2 4  H L  95 10 2   极限L     （3.0.9-2）

EK	K

式中： e极限 ——道路面层极限相对延伸度；

d ——路面结构平均容重， kN / m3；

H ——路面结构总厚度， m；

E ——路面结构冻融模量， MPa；

K ——地基土的冻胀率，％；

L ——路面宽度，对四车道以上路面，L 取一半，m；

3、路面抗冻最小厚度的计算可参照式：

h抗冻 = h道路 - h允许（3.0.9-3）

式中：  h抗冻 －路面抗冻最小厚度；

h道路 －道路冻深；

h允许 －土基容许冻深

3.0.10透水砖人行道应满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》的规定。 路口处盲道应铺设为无障碍形式，行进盲道砌块与提示盲道砌块不得混用，盲道必须避开树池、检查井、杆线等障碍物。

# 4 材料

### 4.1透水砖

4.1.2目前在国内某些地方的人行道铺砌为了景观效果采用了表面很光滑的材料，在雨季或北方冬季积雪后路面非常滑，行人十分容易摔倒，从“以人为本”的角度，增加了防滑的具体要求，各地方可根据实际情况采用执行。同时，也规定了抗盐冻性的要求。

### 4.2原材料

4.2.1本条所指的水泥主要是指生产透水混凝土基层及级配碎石基层所用的水泥。通常用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，若用其他品种水泥，则需在确保早期脱模强度及设计强度等级的前提下，通过试验确定。快硬水泥、早强水泥及受潮变质的水泥不得使用。每批水泥应进行水泥胶砂试验，确定初、终凝时间。水泥强度等级应符合设计要求，一般不应低于42.5级。

4.2.3透水砖基层施工中使用的粗细骨料，要求选用符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》的规定，粗集料见表3.3.1，细集料见表3.4.1。 经过多次试验，碎石质量对其含泥量、粒径、针片状的含量有一定要求,否则对透水混凝土强度和质量将产生很大的影响。碎石的粒径影响透水率，选择适当粒径的碎石视透水要求而定的，粒径大透水率大，反之相反。

4.2.5 主要是对相关材料质量标准的规定，质量的优劣都将影响到透水路面的质量。

# 5设计

### 5.1结构层厚度的设计

5.1.1结构层强度是保证透水砖路面承载能力的主要指标，包括面层（即透水砖）的抗压和抗折强度、基层的抗压强度及压实度等指标，具体按5.2.1条、5.4.1条的规定执行；结构层厚度按5.1.2条及3.0.9条的规定执行。

5.1.2与普通路面相同，透水性路面除考虑强度要求和施工可行性外，理想的透水路面还应具有足够的厚度，以便使估计的大雨能在路面本身内贮存，并向路基土不断渗透而排除。早在七十年代，日本道路建设业协会针对轻型交通车道和人行道透水性路面的铺装，进行了长期大量的试用性研究后跟踪调查，编著了《透水性沥青路面》技术规定，书中推出了透水性路面结构厚度计算的公式， 如式5.1.2所示。从以上可知，透水性人行道还需要考虑以下各项透水性能设计条件：其一、地区降雨强度；其二、路面结构的透水能力及贮水能力；其三路基土的渗透能力。

### 5.2面层

5.2.1本条给出了不同道路类型（适用范围）使用的透水砖的最小抗压强度和抗折强度。其中最小厚度为常用使用块型的最小厚度，对于有特殊要求的使用部位和特殊块型透水砖其最小厚度可由设计确定。

5.2.2透水砖铺装面层应表面平整、抗滑、耐磨、美观，并与周围环境相协调，对于透水砖的铺筑形式可由设计人员根据周围环境及设计效果确定，一般来讲人行道和步行街采用正方形或长方形普通型混凝土砌块，铺筑型式不限；车行道、广场、停车场宜采用联锁型混凝土砌块，采用普通型混凝土砌块时，应采用“人字”型铺筑型式。

### 5.3找平层

### 5.4基层

5.4.1本条对基层提出两项最重要的要求，一个是压实度，一个是强度指标。基层材料和厚度的确定应满足不同道路服务对象的使用要求，试验证明，土体长时间浸水对土基强度影响不大。但重型击实标准的强度明显高于轻型击实标准，而且在土基强度稳定后可达到规范要求。因此，本条选用重型击实标准。

根据日本道路建设业编注的《透水性沥青路面》，透水性路面的设计CBR为20%以上, 考虑到机动车停车位相对机动车数量较少，道路临时停车现象较为普遍，适当提高CBR，对于道路的耐久性和稳定性是有利的，因此透水性路面的修正CBR可提高到30%以上。根据《路面设计原理与方法》中我国学者根据摩洛哥提出的下述关系式：

E0=8.9CBR0.85                      (式5.5.1)

式中  CBR---加州承载比

E0---基层回弹模量，MPa

根据上式可计算出基层设计CBR为30%时所对应的基层材料的回弹模量应在16MPa以上，这对于目前常用的任何一类混合料基层都能满足。

5.4.2-5.4.4条规定了三种常用基层的设计要求。基层主要功能是透水、储水。因此采用级配碎石做基层时，应注意其级配。表 5.4.2、5.4.4 为经实践证明能满足要求的推荐级配。

### 5.5底基层

### 5.6垫层

5.6.1，5.6.2 为改善土基在饱和含水量的承载力，并能有效阻止粘土粒料上浮或毛细现象发生，结构产生影响，宜设置中砂垫层。垫层的主要作用为改善土基的湿度和温度状况，保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力，扩散由基层传来的荷载应力，以减小土基所产生的变形。垫层应具有一定的强度和良好的水稳定性。但当土基为砂性土或底基层为级配碎石时可不设置垫层。垫层主要用于地下水位高、排水不良、路基经常处于潮湿、过湿状态的路段，应具有一定的强度和良好的水稳定性。设置垫层主要目的是改善土基在饱和含水量的承载力，并能有效阻止粘土粒料上浮或毛细现象发生，主要目的是改善土基在饱和含水量的承载力，并能有效阻止粘土粒料上浮或毛细现象发生，试验中采用中砂或粗砂垫层厚度 40mm ~50mm 就能达到找平、反渗的效果。

### 5.7 土基

5.7.1-5.7.3路基必须密实、均匀、稳定。土质路基压实度应采用重型击实标准。压实度不应低于90%。 参照《城市道路设计规范》CJJ37-90规定，土基的最小回弹模量应达到15MPa的规定。因此，透水性人行道的土基在雨水下渗浸泡一段时间后，其回弹模量应不小于15MPa的规定。

### 5.8 雨洪收集透水砖铺装设计

5.8.1-5.8.5 由于透水性路面结构的透水性和空隙率较为均匀，所以，当路基渗水性较差，透水性路面在长时间贮水状态时，结构内部贮水由于重力的作用，会沿着道路纵坡的方向以一定的速度向道路低点运动。因此，本节是指在雨水不能有效地渗入土基，起不到回灌的作用，但仍然选择透水砖铺装的情况下，可以通过收集系统将雨水回收利用。

# 6 施工

### 6.1施工准备

6.1.1施工单位应具备相应的施工资质。从事施工的技术管理人员、作业人员应认真学习并执行国家现行有关法律、法规、标准、规范。并建立相应的管理体系和制度，并贯彻执行。

6.1.2工程开工前，施工单位应根据合同文件、设计单位提供的施工界域内地下管线等建（构）筑物资料，工程水文地质资料等踏勘施工现场，依据工程特点编制专项施工方案。，并按其管理程序进行审批。

6.1.3 解决水电供应、交通道路、搅拌和堆料场地等设施是施工准备的重要工作。

6.1.4 施工前应与交通管理部门确定行人及车辆的运行与绕行路线。应制定必要的安全措施如禁止车辆通行的标志，行人通道、防护栏等，这主要有两方面原因，一个是防止行人和车辆误入施工区造成危险；另一方面是避免对已完工程造成损坏。

6.1.5与透水路面同期施工，敷设于路面下的新管线等构筑物，应按先深后浅的原则与道路配合施工。施工中应保护好既有及新建地上杆线、地下管线等建（构）筑物。施工范围内的各类管线、绿化设施及构筑物等，必须在施工前全部完成，外露的井盖高程必须调整至设计高程，井座四周需作特殊处理以保证面层正常铺筑。

6.1.6施工前,应由建设单位组织设计单位会同勘察、测量单位向施工单位交桩，办理交接桩手续，并由监理工程师验桩。根据设计图纸的要求，复测各主要控制点，包括临时水准点、侧石的顶高、转弯半径、平面位置等。 施工放样根据设计标高和设计宽度精确地放出样桩，用模线放出边线。样桩间距不宜过密，以 5m -10m 一根为宜。

6.1.7施工中应按合同文件规定的施工技术标准与质量标准的要求，依照国家现行有关规范的规定，进行施工过程与成品质量控制。其中，量具、器具的检测工作与有关原材料的检验是质量控制的重要工作。

6.1.8 施工中必须建立安全技术交底制度，并对作业人员进行相关的安全技术教育与培训。作业前主管施工技术人员必须向作业人员进行详尽的安全技术交底，并形成文件。

6.1.9 冬、雨期施工的工程应制定冬、雨期施工技术措施。

### 6.2 土基和垫层施工

### 6.3 基层施工

6.3.1 级配碎石基层施工应符合下列要求：

1 在最佳含水量时进行碾压，基层或底基层压实度应达到93%。

2 应使用12T以上压路机碾压，每层的压实厚度不应超过150mm-180mm。

3 级配碎石施工过程中,应禁止行人和车辆通过。

### 6.4 找平层施工要求

### 6.5 透水砖面层施工

6.5.1 透水砖施工时应轻拿轻放，码放整齐，是为避免透水砖受损伤；按颜色、块形、厚度、强度分垛堆放，是为了便于施工管理。

6.5.3透水砖的铺筑应从透水砖基准点开始，并以透水砖基准线为基准铺筑透水砖。透水砖基准线可视为透水砖接缝边线；也可视为透水砖中相互垂直的三个最远的顶角的连线（见图6.5.3），这样两条垂直的透水砖基准线适合于任何一种块形的透水砖的铺筑。

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

图6.5.3   3个最远顶角取法

6.5.4规定了在铺筑透水砖时，不得站在已摊铺好的垫砂层上或站在刚铺筑的透水砖上作

业，如在垫砂层上作业，会影响路面的质量。

6.5.5透水砖铺设过程中一定要注意不得在铺设完成的路面上拌和砂浆、堆放水泥等材料，因为水泥材料本身在水化过程中易形成胶凝材料， 造成透水砖透水结构的永久性损伤。

6.5.8 透水砖铺筑到路边产生不大于20mm的缝隙时，如用水泥砂浆填补，水泥砂浆会因受透水砖的挤压而破坏，路面边缘失去约束作用，导致路面破坏。

6.5.9检查井等周围，不但要清除基础的突出部位至路面基层，并用基层材料置换，而且还应检查基层强度是否符合要求。因这些地方基层不易得到充分的碾压，如发现类似情况，井周围的基层应用水泥混凝土基层，与周围的柔性基层要做好搭接，以确保路面平整。 透水砖铺筑好后，应及时用C20细石混凝土填补好，修补用的细石混凝土还应有足够的厚度。

6.5.10本条规定了无路缘石道路端部的施工要求（图6.5.10）。

6.5.12本条规定了竖向弯曲路面的施工方法和要求（图6.5.12）。

6.5.13本条给出了一字形铺筑路面转角处的铺筑方法（图6.7.5）。

6.5.17对透水砖进行初步碾压时，宜使用专用手扶振动胶轮碾压机，不宜用其它机械代用，以确保工程质量。

# 7 验收

### 7.1一般规定

### 7.2透水砖路面质量检验标准

7.2.1本条将透水砖本身的性能检验、各结构层的透水性能、铺砌的形式以及组成结构层原材料的物理和化学性能等作为对透水砖路面主控项目来检查，并作出规定和检查方法。

# 8 透水砖铺装维护

8.0.1选取透水砖（在役5年）做为研究对象，取样本砖进行高压冲洗，采用行标规定定水头实验进行高压冲洗前后透水系数对比以此来评判冲洗效果结果详见下表：

高压水冲洗结果

| 名称 |  | 真径D(cm) | 面积A(cm^2) | 厚度L(cm) | 时间(s) | 渗水量Q(mL) | 水位差H(cm) | 透水系数(cm/s) | 恢复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件1 | 冲洗前 | 7 | 38.4845 | 5.5 | 300 | 300 | 15 | 0.00953 | 1.88333 |
|  | 冲洗后 | 7 | 38.4845 | 5.5 | 300 | 565 | 15 | 0.01794 |  |
| 试件2 | 冲洗前 | 7 | 38.4845 | 5.5 | 300 | 32 | 15 | 0.00102 | 4.21875 |
|  | 冲洗后 | 7 | 38.4845 | 5.5 | 300 | 135 | 15 | 0.00429 |  |
| 试件3 | 冲洗前 | 7 | 38.4845 | 5.5 | 300 | 22 | 15 | 0.0007 | 25 |
|  | 冲洗后 | 7 | 38.4845 | 5.5 | 300 | 550 | 15 | 0.01747 |  |

由表可以看出，经高压水冲洗后，透水砖透水系数恢复情况基本较好，实验前此砖透水系数已达不到透水砖标准透水系数已小于（15oC）1.0×10−2cms，经高压水冲洗后除试件2未达到透水砖标准，试件1、3均达到透水砖标准，且两试件恢复后透水系数0.01794 cm/s和0.01747cm/s数值非常接近。

但如果是砂浆阻塞孔隙，则透水面层透水系数很难恢复，虽然实验表明透水砖的透水系数在使用一段时间后是可以恢复的，但恢复工作毕竟较费时费力。

因此为增加透水人行道的使用寿命，从施工开始就应保护。避免人为因素引起的破坏发生。

8.0.2真空吸附法，利用真空原理将阻塞孔隙的颗粒吸出。由于费用较高效率相对较低未能大范围使用。

高压水流冲洗法，利用高压水流冲洗透水砖表面，将阻塞其孔隙的颗粒冲走。

8.0.3透水性道路环保要求的规定，透水性铺装应尽量避免使用化学融雪剂和杀虫剂，在水源保护区，应有相应的措施保证水质要求。